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Описание:  Двукомпонентен безцветен  изолатор на МДФ и екзотична дървесина
Подходящ за:  мебели
Вид дървесина:  махагон,орех, дървесина с танин
	ХИМИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ



Вискозитет (20°C):                                                                                    43“ (+/-5)% Din 2                        

Сухо вещество:                                                                                         17(+/-1)%

Специфично тегло (20°)                                                                         0.875(+/-1%) Кг/л 

	ПРИЛОЖЕНИЕ


С пистолет, с четка, с гъба

	ПРИГОТВЯНЕ НА СМЕСТТА 



1. Катализатор                                                                                 B7
% катализатор                                                                             100%

Рзреждане                                                                                   с разредител   
% на разреждане-с пистолет                                                  40%
% на разреждане -завеса                                                         
% на разреждане -потапяна                                                         
Вискозитет(20°C) при плилагане с пистолет:                                               
Вискозитет(20°C)  при плилагане чрез завеса:     
 Вискозитет(20°C) при плилагане чрез потапяне:                                        
Сухо вещество –нанасяне с пистолет:                                                 22.1%
Сухо вещество –нанасяне чрез завеса:                
 Сухо вещество –нанасяне чрез потапяне:                                                                  
	РАЗХОДНА НОРМА


80-100гр/кв.м
	ПРОЦЕС НА СЪХНЕНЕ (ПРИ t° 20°)


Време без прах                                     10 минути
Възможност за шлайфане                след 2-3 часа
Възможност за докосване                 60 минути
Възможност за повтаряне                 след 4 часа, без шлайфане
Възможност за подреждане                     
	ХАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОДУКТА СЛЕД НАНАСЯНЕТО НА ГРУНДА


Шлайфане                                     шкурка 220-400
	УПОТРЕБА


[bookmark: _GoBack]Изолатор за дървесина с дълбоки пори или танин; нанасят се 3 ръце през един час. След 4 часа е необходимо да се шлайфа за правилна адхезия.
	ПРОЦЕДУРИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ


Съхранявайте опаковките добре затворени, на проветриво място с температура  между 15°C и 25°C.
	ПРЕДПАЗЛИВОСТ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО



Потребителя е отговорен за това да използва продукта на място с адекватно движение на въздуха и  съответствие свсички правила за хигиена и безопастност.
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